## Slide 1: 遺伝子組換え抗体の 単離・改変・固定化技術の開発
京都工芸繊維大学 分子化学系
准教授 熊田陽一

## Slide 2: Acknowledgements

## Slide 3: Contents
1. 研究背景
2. 遺伝子組換え抗体の単離
3. 遺伝子組換え抗体の分子改変技術
4. 遺伝子組換え抗体の生産技術
5. 遺伝子組換え抗体の固定化技術
6. 遺伝子組換え抗体を用いるイムノアッセイ法

## Slide 4: 低分子抗体とは
従来の抗体
150 kDa
低分子抗体
15 kDa
VHH
25 kDa
scFv
Fab
50 kDa

## Slide 5: 低分子抗体の特徴
 | ポリクローナル抗体 | モノクローナル抗体 | 低分子抗体
生産 | 実験動物 （ウサギ・ヤギ） | ハイブリドーマ （マウス腹水） | 微生物
生産コスト | 低い | 高い | 極めて低い
倫理的問題 | 問題あり | 問題あり | 問題なし
分子量 | 150 kDa | 150 kDa | 15 ~ 50 kDa
均一性 | 不均一 | 均一 | 均一
単離作業 | 不要 | 必要 （ELISA） | 必要 (Phage display)
分子改変 | 不可能 | 困難 | 容易
溶解度 | 低い | 低い | 高い
固定化時の 安定性 | 平均的に高い | クローンで 大きく異なる | 低い

## Slide 6
理想の配向性
・Dense
・Standing
・Active
現実
・Sparse
・Laying down
・Inactivated
我々の技術
・Denser!
・Uniform!
・Super active!
抗体の配向制御

## Slide 7: 自立型分子認識素子の設計
ターゲット結合ドメイン
（単鎖抗体）
吸着ドメイン
（材料親和性ペプチド）

## Slide 8: 吸着ドメイン（材料親和性ペプチド）
吸着ドメイン
（材料親和性ペプチド）
ポリスチレン (PS19-6)
ポリメタクリル酸メチル (PM-OMP25)
ポリカーボネート(PC-OMP6)
窒化ケイ素 (ELN-TP14)
ポリジメチルシロキサン(ELN-V8-1)
様々な材料表面に吸着可能なペプチドを導入できる

## Slide 9: 低分子抗体の固定化担体
scFv
30,000
検査用メンブレン
(Porous membrane)
検査用プレート
（Flat plate）
クロマトグラフィビーズ
(Porous particle)
検査用ビーズ
(Non-porous particle)

## Slide 10: 低分子抗体の産業利用への期待
Whole
antibody
scFv
VHH
Peptide
Chemical
Specificity
Affinity
Capacity
Cost
30,000
15,000
1,000~ 5,000
< 1,000
臨床検査
バイオプロセス
キャプチャー工程
ターゲッティング
バイオプロセス
ポリッシング工程
150,000
・高い特異性
・高い親和性
・高い熱安定性
・安価な生産コスト
・ゼノフリー

## Slide 11: 2. 遺伝子組換え抗体の単離

## Slide 12: 免疫検査に適した低分子抗体の獲得スキーム
抗原免疫
（ウサギ or アルパカ）
抗体ライブラリ構築
（107 ～109 clones）
ファージライブラリの調製
（ 1011 ～1013 phages）
バイオパニング
（109 → 103 clones）
Positive cloneの選出
（102～ 103 clones）
アミノ酸配列決定
（102～ 103 clones）
結合プロファイル解析
（102～ 103 clones）
解離速度定数の決定
（102～ 103 clones）
優良クローンの選別
（～10 clones）
生産確認
（～10 clones）
特異性・親和定数評価
（～10 clones）
用途別反応性評価
（～10 clones）
最適クローンの選択

## Slide 13: オリジナルベクターによる免疫ウサギscFvライブラリの構築
VH gene
VL gene
Spleen cDNA
Spleen
Total RNA
RT-PCR
PCR
pUC ori
f1 ori
Amp
pPLFMA-d250gIIIpMM
pPLMHA-d250gIIIpMM
Lac P/O
RBS
pelB
FLAG
c-myc
Amber
⊿250gⅢp
(G4S)3
Diversity： 107 – 109 clones
(Nco I / Spe I site)
(Bam H I / Not I site)
c-myc
6xHis
VHH遺伝子の場合は、
Nco I / Not I に挿入

## Slide 14: 低分子抗体の単離技術：ファージディスプレイ
E.coli
Target gene
Helper phage
Phage library
Positive phage
ファージライブラリ
特異ファージの回収
回収したファージの
大腸菌への感染
回収したファージの
生産・濃縮
目的タンパク質を固定化している単体に着目
選択されたアフィニティ分子の生産

## Slide 15: プラスチック担体に代わる新たな担体リポソーム
親水性
疎水性
多重膜リポソーム（MLVs）
水中で自発的に二重膜構造を形成。
表面は親水性であり、タンパク質の非特異吸着が極めて少ない。
抗原結合多重膜リポソーム
（Ag-MLVs）
ファージの非特異吸着が少ない。
分散性が良く、凝集しない。
遠心分離によるB/F分離が可能
膜内で脂質分子の側方拡散が起こるため、ターゲットとリガンド間のアクセシビリティが高い。
Ag-MLVsの特徴
側方拡散

## Slide 16: アフィニティ吸着固相としてのリポソーム
Anionic Chol MLVs(DPPC/Chol/DCP)
102
103
104
105
106
IgG-Tube
Ag-MLVs (DPPC/DCP/MPB-DPPE)
Tube (w/o blocking)
Tube (blocking)
Anionic MLVs (DPPC/DCP)
Cationic MLVs (DPPC/SA)
recovered negative phage titer, pfu
Initial phage titer; 2.6x109 pfu
Model：Helper phage VCSM13 (非特異吸着モデル)
Kumada et al., J. Chromatography A, 1080・1・22-28 (2006)
Ag-MLVsを用いることでファージの非特異吸着を抑制できる。

## Slide 17: モデルバイオパニングによる検証
Chart: Recovery of positive phage, %
| Round I | Round II | Round III | Round IV
条件１ IgG-MLVs | 0 | 16.6667 | 100 | 100
条件１ IgG-Tube | 0 | 0 | 0 | 0
 | Components | Initial conc., cfu/ml
モデルライブラリ | Positive phage | 8.8 x 108
 | Negative phage | 4.7 x 1014
● Ag-MLVs
● Ag-Tube
（Positive: Anti-human IgG scFv-phage, Negative: non-specific phage, antigen: human IgG）
Ag-MLVsは高効率にPositiveファージを回収・濃縮できる。

## Slide 18
多重膜リポソーム (MLVs) （当研究室のオリジナル）
分散性が高い。
アクセシビリティが高い
ブロッキング操作が不要
目的タンパク質を安定に固定化できる
ライブラリ中に担体に特異的なファージが極めて少ない
ポリスチレンチューブ （従来法）
ブロッキング操作が必須
抗原タンパク質の変性
偽陽性ファージの分離が困難
Target protein
Denatured protein
Blocking protein
Streptavidin
scFv-displayed M13 phage
Kumada et al., J. Chromatography A, 1080・1・22-28 (2005)
Kumada et al., J. Chem. Eng. Japan, 39・11・1195-1199 (2006)
Kumada et al., J. Biotechnol., 131・2・144-149 (2007)
Kumada et al., J. Biosci. Bioeng. 131・3・299-304 (2021)
特願2017-550314
プラスチック担体に代わる新たな担体リポソーム

## Slide 19: 多様な抗原に対して迅速に特異抗体を濃縮
Chart: Absorbance at 450 nm, - (ref. 650 nm)
| scFv library | Round I | Round II | Round III
human IgG | 0.061 | 3.004 | 3.1095 | 3.111
CRP | 0.022 | 0.056 | 2.909 | 3.157
Flu-A | 0.123 | 2.112 | 3.027 | 2.95
Flu-B | 0.029 | 0.044 | 1.654 | 2.679
Ag-MLVsを用いてバイオパニングの効率化を達成

## Slide 20: 各ラウンドにおけるPositive cloneの割合
Chart: Round III (46/48) 96%
| R3-1 | R3-2 | R3-3 | R3-4 | R3-5 | R3-6 | R3-7 | R3-8 | R3-9 | R3-10 | R3-11 | R3-12 | R3-13 | R3-14 | R3-15 | R3-16 | R3-17 | R3-18 | R3-19 | R3-20 | R3-21 | R3-22 | R3-23 | R3-24 | R3-25 | R3-26 | R3-27 | R3-28 | R3-29 | R3-30 | R3-31 | R3-32 | R3-33 | R3-34 | R3-35 | R3-36 | R3-37 | R3-38 | R3-39 | R3-40 | R3-41 | R3-42 | R3-43 | R3-44 | R3-45 | R3-46 | R3-47 | R3-48
huIgG1 | 0.037 | 3.109 | 2.951 | 2.786 | 3.034 | 3.061 | 2.918 | 3.028 | 3.096 | 3.105 | 3.069 | 2.521 | 2.964 | 3.088 | 1.533 | 3.081 | 3.158 | 3.068 | 3.091 | 0.112 | 3.076 | 3.026 | 3.055 | 3.078 | 3.146 | 3.1 | 3.109 | 3.129 | 3.051 | 3.094 | 3.066 | 2.988 | 3.137 | 3.119 | 3.14 | 3.111 | 3.082 | 2.882 | 3.075 | 3.108 | 3.097 | 3.13 | 3.139 | 3.062 | 3.092 | 3.122 | 0.175 | 3.118
huIgG3 | 0.018 | 3.114 | 2.956 | 1.797 | 3.012 | 3.043 | 3.064 | 3.06 | 2.88 | 2.716 | 3.04 | 0.63 | 1.188 | 2.964 | 0.048 | 1.546 | 3.034 | 1.93 | 3.034 | 0.031 | 2.627 | 1.534 | 3.022 | 3.022 | 3.175 | 3.144 | 3.089 | 3.072 | 0.117 | 3.107 | 3.078 | 3.15 | 3.127 | 2.987 | 3.085 | 2.992 | 2.181 | 1.276 | 2.976 | 1.745 | 3.128 | 3.102 | 3.07 | 3.121 | 2.94 | 3.039 | 0.063 | 2.182
huIgA | 0.024 | 0.059 | 0.034 | 0.026 | 0.028 | 0.038 | 0.055 | 3.063 | 0.042 | 0.031 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.061 | 0.065 | 0.04 | 0.023 | 0.018 | 0.097 | 0.024 | 0.044 | 0.068 | 0.032 | 0.037 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.037 | 0.038 | 0.026 | 0.02 | 0.028 | 0.018 | 0.094 | 0.018 | 0.019 | 0.04 | 0.027 | 0.02 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.025 | 0.02
Chart: Round I (27/48) 56%
| R1-1 | R1-2 | R1-3 | R1-4 | R1-5 | R1-6 | R1-7 | R1-8 | R1-9 | R1-10 | R1-11 | R1-12 | R1-13 | R1-14 | R1-15 | R1-16 | R1-17 | R1-18 | R1-19 | R1-20 | R1-21 | R1-22 | R1-23 | R1-24 | R1-25 | R1-26 | R1-27 | R1-28 | R1-29 | R1-30 | R1-31 | R1-32 | R1-33 | R1-34 | R1-35 | R1-36 | R1-37 | R1-38 | R1-39 | R1-40 | R1-41 | R1-42 | R1-43 | R1-44 | R1-45 | R1-46 | R1-47 | R1-48
vs huIgG1 | 0.033 | 0.02 | 3.147 | 0.03 | 3.191 | 3.174 | 3.124 | 0.101 | 3.122 | 2.802 | 3.11 | 0.035 | 3.102 | 3.116 | 0.017 | 0.031 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 2.894 | 0.027 | 0.153 | 3.039 | 3.048 | 3.12 | 3.035 | 3.073 | 0.017 | 3.053 | 0.019 | 0.036 | 0.19 | 0.017 | 3.138 | 3.066 | 3.103 | 0.008 | 3.093 | 2.917 | 0.033 | 3.145 | 3.105 | 3.091 | 0.009 | 3.072 | 0.008 | 3.116 | 3.137
vs huIgG3 | 0.029 | 0.015 | 2.285 | 0.029 | 3.087 | 2.882 | 0.066 | 0.12 | 2.256 | 1.222 | 2.98 | 0.023 | 2.95 | 3.001 | 0.013 | 0.024 | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 1.057 | 0.015 | 0.111 | 0.875 | 0.053 | 0.799 | 3 | 3.082 | 0.01 | 2.28 | 0.017 | 0.03 | 0.135 | 0.018 | 0.629 | 0.54 | 0.711 | 0.008 | 2.998 | 0.26 | 0.033 | 2.125 | 2.515 | 2.953 | 0.006 | 2.514 | 0.007 | 2.805 | 2.96
vs huIgA | 0.033 | 0.016 | 0.041 | 0.025 | 0.023 | 0.078 | 0.036 | 0.12 | 0.02 | 0.036 | 0.048 | 0.014 | 0.02 | 0.022 | 0.036 | 0.024 | 0.023 | 0.012 | 0.009 | 0.019 | 0.045 | 0.104 | 0.017 | 0.027 | 0.031 | 0.02 | 0.029 | 0.014 | 0.053 | 0.029 | 0.034 | 0.115 | 0.017 | 0.025 | 0.017 | 0.031 | 0.012 | 0.021 | 0.017 | 0.032 | 0.329 | 0.017 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.029
Chart: Round II (43/48) 90%
| R2-1 | R2-2 | R2-3 | R2-4 | R2-5 | R2-6 | R2-7 | R2-8 | R2-9 | R2-10 | R2-11 | R2-12 | R2-13 | R2-14 | R2-15 | R2-16 | R2-17 | R2-18 | R2-19 | R2-20 | R2-21 | R2-22 | R2-23 | R2-24 | R2-25 | R2-26 | R2-27 | R2-28 | R2-29 | R2-30 | R2-31 | R2-32 | R2-33 | R2-34 | R2-35 | R2-36 | R2-37 | R2-38 | R2-39 | R2-40 | R2-41 | R2-42 | R2-43 | R2-44 | R2-45 | R2-46 | R2-47 | R2-48
vs huIgG1 | 3.106 | 3.065 | 2.515 | 0.049 | 2.964 | 1.675 | 0.009 | 3.114 | 3.133 | 3.101 | 2.743 | 0.359 | 1.475 | 2.997 | 3.104 | 3.115 | 3.185 | 3.114 | 2.735 | 2.891 | 1.987 | 3.116 | 2.815 | 3.16 | 3.111 | 3.063 | 3.022 | 0.861 | 0.69 | 3.018 | 3.104 | 3.085 | 3.131 | 3.16 | 3.081 | 3.086 | 3.082 | 3.067 | 0.017 | 3.154 | 3.132 | 3.168 | 3.119 | 3.184 | 3.143 | 3.159 | 3.144 | 3.143
vs huIgG3 | 2.948 | 2.903 | 2.517 | 0.063 | 0.192 | 0.271 | 0.009 | 2.055 | 3.021 | 2.804 | 0.021 | 0.03 | 0.013 | 0.507 | 2.974 | 3.047 | 0.459 | 3.075 | 1.801 | 0.068 | 0.204 | 0.04 | 0.518 | 3.108 | 2.561 | 1.273 | 2.476 | 1.353 | 0.017 | 3.04 | 2.536 | 3.118 | 2.81 | 1.809 | 2.971 | 3.069 | 2.349 | 2.632 | 0.011 | 2.619 | 2.746 | 1.72 | 1.794 | 1.025 | 2.832 | 1.246 | 3.04 | 3.132
vs huIgA | 0.025 | 0.037 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.02 | 0.026 | 0.035 | 3.108 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.025 | 0.022 | 0.038 | 0.027 | 0.018 | 0.157 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.047 | 0.024 | 0.036 | 0.02 | 0.031 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.021 | 0.02 | 0.083 | 0.018 | 0.018 | 0.042 | 0.026
Library: anti-human IgG scFv library
Screening: human IgG-MLVs
ELISA: human IgG1, human IgG3, human IgA

## Slide 21: 解離速度定数の解析
Biacore（送液系）では、洗浄であるので
(ただし、解離操作開始時間t=0における複合体濃度をとする。)

## Slide 22: Cell lysateを用いた抗原との相互作用解析
Chart: time, sec
Binding
Dissociation
各クローンによって結合・解離プロファイルは大きく異る。

## Slide 23: Cell lysateを用いた抗原との相互作用解析
Chart: time, sec
semi-log plotから各クローンの解離速度定数koffを決定する。

## Slide 24: パニングを繰り返すごとに解離速度定数が低下
Chart: Dissociation rate constant (koff), sec-1
| Round I | Round II | Round III
 | 0.0026143 | 0.0019712 | 0.0014349
パニングラウンドが進むにつれて親和力の高いscFvが回収されている。

## Slide 25: 解離速度定数 (koff)によるクローンのランキング
 |  | Biacore | ELISA |  |  | 
Ranking | Clone no | koff (s^-1) | vs huIgG1 | vs huIgG3 | vs huIgA | Specificity
1 | R3-75 | 2.78E-04 | 3.0500 | 3.1240 | 3.0610 | IgG1-4, IgA
2 | R3-23 | 4.08E-04 | 3.0550 | 3.0220 | 0.0440 | IgG1-4
3 | R3-26 | 5.71E-04 | 3.1000 | 3.1440 | 0.0370 | IgG1-4
4 | R3-43 | 6.41E-04 | 3.1390 | 3.0700 | 0.0190 | IgG1-4
5 | R3-58 | 7.42E-04 | 3.1360 | 3.1140 | 0.0300 | IgG1-4
6 | R2-18 | 8.00E-04 | 3.1140 | 3.0750 | 3.1080 | IgG1=IgG3=IgA
7 | R2-16 | 8.38E-04 | 3.1150 | 3.0470 | 0.0260 | IgG1=IgG3
8 | R1-27 | 8.59E-04 | 3.0730 | 3.0820 | 0.0290 | IgG1=IgG3
9 | R3-42 | 8.62E-04 | 3.1300 | 3.1020 | 0.0200 | IgG1-4
10 | R3-44 | 8.74E-04 | 3.0620 | 3.1210 | 0.0220 | IgG1-4
11 | R3-8 | 8.80E-04 | 3.0280 | 3.0600 | 3.0630 | IgG1-4, IgA
12 | R3-24 | 8.80E-04 | 3.0780 | 3.0220 | 0.0680 | IgG1-4
13 | R3-2 | 8.97E-04 | 3.1090 | 3.1140 | 0.0590 | IgG1-4
14 | R3-74 | 9.32E-04 | 3.0470 | 3.0800 | 0.0250 | IgG1-4
15 | R3-25 | 9.40E-04 | 3.1460 | 3.1750 | 0.0320 | IgG1-4
16 | R3-33 | 9.42E-04 | 3.1370 | 3.1270 | 0.0260 | IgG1-4
17 | R3-31 | 9.55E-04 | 3.0660 | 3.0780 | 0.0370 | IgG1-4
18 | R3-28 | 9.60E-04 | 3.1290 | 3.0720 | 0.0220 | IgG1-4
19 | R3-41 | 9.71E-04 | 3.0970 | 3.1280 | 0.0270 | IgG1-4
20 | R3-52 | 9.73E-04 | 2.9840 | 3.1580 | 0.0220 | IgG1-4
21 | R3-54 | 1.00E-03 | 3.0520 | 3.0980 | 0.0280 | IgG1-4
22 | R3-62 | 1.05E-03 | 3.0910 | 3.0700 | 0.0320 | IgG1-4
23 | R3-78 | 1.07E-03 | 3.0580 | 2.8450 | 0.0300 | IgG1-4
24 | R3-59 | 1.08E-03 | 3.1590 | 2.9270 | 0.0180 | IgG1-4
25 | R3-5 | 1.11E-03 | 3.0340 | 3.0120 | 0.0280 | IgG1-4
26 | R3-92 | 1.11E-03 | 3.0980 | 2.9290 | 0.0280 | IgG1-4
27 | R3-56 | 1.12E-03 | 3.0440 | 3.1430 | 0.0540 | IgG1-4
28 | R3-61 | 1.13E-03 | 3.0780 | 3.0230 | 0.0320 | IgG1-4
29 | R3-77 | 1.13E-03 | 3.0540 | 3.0740 | 0.0280 | IgG1-4
30 | R3-6 | 1.21E-03 | 3.0610 | 3.0430 | 0.0380 | IgG1-4
 |  | Biacore | ELISA |  |  | 
Ranking | Clone no | koff (s^-1) | vs huIgG1 | vs huIgG3 | vs huIgA | Specificity
31 | R3-68 | 1.22E-03 | 3.0780 | 3.0960 | 0.0760 | IgG1-4
32 | R3-64 | 1.24E-03 | 3.1320 | 2.8780 | 0.0220 | IgG1-4
33 | R2-3 | 1.25E-03 | 2.5150 | 2.5170 | 0.0100 | IgG1=IgG3
34 | R3-3 | 1.27E-03 | 2.9510 | 2.9560 | 0.0340 | IgG1-4
35 | R3-7 | 1.32E-03 | 2.9180 | 3.0640 | 0.0550 | IgG1-4
36 | R3-85 | 1.34E-03 | 3.1480 | 2.9480 | 0.0270 | IgG1-4
37 | R3-32 | 1.34E-03 | 2.9880 | 3.1500 | 0.0380 | IgG1-4
38 | R3-39 | 1.36E-03 | 3.0750 | 2.9760 | 0.0190 | IgG1-4
39 | R3-34 | 1.39E-03 | 3.1190 | 2.9870 | 0.0200 | IgG1-4
40 | R2-32 | 1.39E-03 | 3.0850 | 3.1180 | 0.0470 | IgG1=IgG3
41 | R3-95 | 1.40E-03 | 3.1210 | 2.9770 | 0.0230 | IgG1-4
42 | R3-21 | 1.41E-03 | 3.0760 | 2.6270 | 0.0970 | IgG1-4
43 | R2-1 | 1.42E-03 | 3.1060 | 2.9480 | 0.0250 | IgG1=IgG3
44 | R3-73 | 1.42E-03 | 3.1000 | 3.1200 | 0.1650 | IgG1-4
45 | R3-46 | 1.48E-03 | 3.1220 | 3.0390 | 0.0170 | IgG1-4
45 | R2-24 | 1.49E-03 | 3.1600 | 3.1080 | 0.0380 | IgG1=IgG3
46 | R3-90 | 1.51E-03 | 3.1280 | 2.9950 | 0.0240 | IgG1-4
47 | R3-91 | 1.52E-03 | 3.1570 | 2.9740 | 0.0280 | IgG1-4
48 | R3-60 | 1.52E-03 | 3.1390 | 2.9530 | 0.0350 | IgG1-4
49 | R3-80 | 1.53E-03 | 3.0570 | 2.9360 | 0.0230 | IgG1-4
50 | R3-82 | 1.54E-03 | 3.1510 | 2.6310 | 0.0270 | IgG1-4
51 | R2-25 | 1.57E-03 | 3.1110 | 2.5610 | 0.0270 | IgG1=IgG3
52 | R3-84 | 1.57E-03 | 3.1290 | 2.9890 | 0.0930 | IgG1-4
53 | R1-43 | 1.60E-03 | 3.0910 | 2.9530 | 0.0200 | IgG1=IgG3
54 | R3-63 | 1.62E-03 | 3.0620 | 2.9870 | 0.0240 | IgG1-4
55 | R3-51 | 1.63E-03 | 3.0480 | 3.0520 | 0.0150 | IgG1-4
56 | R2-31 | 1.64E-03 | 3.1040 | 2.5360 | 0.0220 | IgG1=IgG3
57 | R3-27 | 1.64E-03 | 3.1090 | 3.0890 | 0.0220 | IgG1-4
58 | R3-55 | 1.65E-03 | 3.0110 | 3.0960 | 0.0150 | IgG1-4
59 | R1-5 | 1.66E-03 | 3.1910 | 3.0870 | 0.0230 | IgG1=IgG3
60 | R3-49 | 1.67E-03 | 3.0680 | 3.1260 | 0.0330 | IgG1-4
パニングラウンドが進むにつれて親和力の高いscFvが回収されている。

## Slide 26
Sandwich ELISA
SPR sensor
物理吸着（PS plate）
化学結合（CM5 chip）
scFv
Antigen
Maxisorp
CM5
Biotin-antibody
HRP-SA conjugates
固定化状態におけるscFvクローンの抗原結合活性評価
Selected scFv clone:
R3-40 (Rank 1), R3-19 (Rank 3), R2-7 (Rank 5), R2-6 (Rank 7), R3-2 (Rank 8), R2-45 (Rank 10)
Notes: 生産量の評価はSDS-PAGEとLowry法を用いたプロテインアッセイで行いました。
scFvの抗原親和力の評価をこちらの図に示している抗原を固定化したSPRセンサにて行いました。
物理吸着したウサギscFvの結合活性の評価をSandwich ELISAにて行いました。固定化担体はポリスチレンプレートMaxisorpを使用しました。
アミンカップリングしたウサギscFvの結合活性の評価をscFv固定化SPRセンサにて行いました。固定化担体としてCM5を使用しました。

## Slide 27
Chart: Absorbance at 450 nm, - (ref. 650 nm)
| R2-6 | R2-7 | R2-45 | R3-2 | R3-19 | R3-40
 | 2.176 | 0.734 | 2.362 | 0.154 | 1.201 | 1.23
Rank 10
Rank 7
Rank 1
Rank 3
Rank 5
Rank 8
Chart: Rmax (RU)
| R2-6 | R2-7 | R2-45 | R3-2 | R3-19 | R3-40
Rmax | 2343.0178 | 0 | 3834.3558 | 1590.3308 | 111.1482 | 349.7726
Rank 10
Rank 7
Rank 1
Rank 3
Rank 5
Rank 8
物理吸着（Maxisorp/ELISA）
化学結合（CM5/SPR）
■ scFv clones suitable for both adsorption and coupling （R2-6, R2-45）
■ scFv clones suitable for only adsorption （R2-7, R3-19, R3-40）
■ scFv clones suitable for only coupling （R3-2）
固定化時の抗原結合活性（安定性）は、scFvクローンによって大きく異る。
固定化状態におけるscFvクローンの抗原結合活性評価

## Slide 28: Summary １
・目的用途に適した低分子抗体を高効率に単離する方法論を確立した。
・独自のウサギまたはアルパカ免疫抗体ライブラリの構築によって多様な低分子抗体の創生が可能となった。
・抗原結合多重膜リポソーム（Ag-MLVs）を用いてバイオパニングを行うことで、多様な特異抗体を高効率に単離可能となった。
・解離速度定数（koff）に基づくソーティングによって親和力の高いクローンを高効率に単離可能となった。
・親和力とアミノ酸配列の多様性に基づく包括的な分類分けによって多様なクローンの獲得が可能となった。（未発表）
・固定化状態における抗原結合活性の評価によってそれぞれの検査系に適した低分子抗体を選択可能となった。

## Slide 29: 単鎖抗体（scFv）の構造と特徴
Frame (FR) 領域
CDR領域を支える骨格。全体の約80％を占める
→scFvの物理学的特性に大きく寄与している領域
Complementary Determining Region (CDR)
VH鎖とVL鎖にそれぞれ3ヶ所
→抗体の抗原特異性を決定している領域
完全長抗体
（Whole抗体）
単鎖抗体
（scFv）
クローンに異なる大きく物性
・抗原特異性
・抗原親和性
・生産濃度
・溶解性
・保存安定性
・変性温度
・固定化時の活性
・Protein A/G/Lへの結合性

## Slide 30: Frame Switching Technology
CDR
FR
熱安定性の
高いFR
生産量の
高いFR
非特異吸着性の
低いFR
抗原A
抗原B
抗原C
抗原D
抗原E
FR
CDR-grafted scFv
(FR-switched scFv)
scFv B
FRの特性
（物理学的特性）
CDRの特性
（抗原特異性）
+
FRの特性
（物理学的特性）
CDR
scFv A
CDRの特性
（抗原特異性）
イムノアッセイ用抗体の作製例
・抗原Aに特異的に結合
・生産量が高い
・抗原Cに特異的に結合
・熱安定性が高い

## Slide 31: FR-switched scFv
A1R/B1R
FR-switched scFv A1R/B1R
VH
VL
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
VH
VL
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
VH
VL
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
FR1
FR2
FR3
FR4
CDR1
CDR2
CDR3
Original scFv A1R (CDR region)
Original scFv B1R (FR region)
FR-switched scFv遺伝子を全合成し、
発現ベクターにクローニング
例）
※IMGTデータベースに基づきCDR・FRを決定

## Slide 32: CDRの再定義と最適化
変異アミノ酸部分を含む拡張型CDRを新たに定義
CDR1
CDR2
New CDR1
New CDR2

## Slide 33: FR-switchingによるscFvの特異性変換
・拡張したFR領域内の数アミノ酸が抗原結合に大きく寄与している。
・新定義のCDR領域を用いたFR-switching技術の有用性が示された。
Chart: 抗原C濃度 (ng/ml)
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0
C1R | 3.114 | 2.987 | 2.834 | 2.247 | 1.345 | 0.785 | 0.425 | 0.047
C1R/B1R(V2) | 3.083 | 3.059 | 2.806 | 1.92 | 1.297 | 0.756 | 0.384 | 0.044
十分な抗原親和性を確認
Chart: 抗原B濃度 (ng/ml)
| 1000 | 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625 | 0
B1R | 3.011 | 2.884 | 2.333 | 1.283 | 0.744 | 0.434 | 0.243 | 0.063
C1R/B1R(V2) | 0.289 | 0.168 | 0.102 | 0.083 | 0.054 | 0.046 | 0.048 | 0.042
FR由来の抗原結合性は喪失
抗原Bへの結合性を喪失
抗原Cへの結合性を獲得

## Slide 34: FR-switched scFvの抗原親和力
C1R/B1R(V2)はオリジナルクローン（C1R）と同等以上の
抗原親和力を有している事が明らかとなった
Chart: Time (sec)
C1R/B1R(V2)
Chart: Time (sec)
C1R
kon (M-1 sec-1) | 1.61 × 105
koff (sec-1) | 2.06 × 10-5
KD (M) | 1.28 × 10-10
kon (M-1 sec-1) | 1.67 × 105
koff (sec-1) | 6.03 × 10-6
KD (M) | 3.61 × 10-11
・ SPRセンサーによる親和定数の測定

## Slide 35: FR-Switching Technologyの汎用性
Chart: 抗原A濃度 (ng/ml)
| 1000 | 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625 | 0
A1R | 3.191 | 2.998 | 2.339 | 1.482 | 0.686 | 0.316 | 0.176 | 0.018
A1R/B1R(V2) | 3.098 | 2.969 | 2.186 | 1.239 | 0.618 | 0.335 | 0.199 | 0.044
Chart: 抗原C濃度 (ng/ml)
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0
C1R | 3.355 | 3.278 | 3.186 | 2.985 | 2.355 | 1.382 | 0.775 | 0.061
C1R/C2R(V2) | 3.42 | 3.353 | 3.184 | 2.852 | 1.934 | 1.503 | 0.74 | 0.056
Chart: 抗原C濃度 (ng/ml)
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0
C2R | 3.283 | 3.293 | 3.231 | 3.022 | 2.564 | 1.825 | 0.942 | 0.038
C2R/B1R(V2) | 3.242 | 3.225 | 3.067 | 2.506 | 1.313 | 0.672 | 0.353 | 0.071
十分な抗原親和性を確認
・A1R/B1R(V2)
・C1R/C2R(V2)
・C2R/B1R(V2)
様々なFrame内にCDRを移植し、Original cloneと同等の抗原結合活性を発現することに成功した。

## Slide 36: FR Switching Techによって新たな機能を付与する
C2R
A1R/C2R
A3R/C2R
C1R/C2R
クローンC2Rは、Protein L結合性を有する。
FR Switched scFvにProtein L結合性が継承されるかを検証。

## Slide 37
①A1R ②A3R ③C1R ④C2R ⑤A1R/C2R(V2) ⑥ A3R/C2R(V2) ⑦C1R/C2R(V2)
Clone | ProteinL結合性
A1R | ×
A3R | ×
C1R | ×
C2R | 〇
A1R/C2R(V2) | 〇
A3R/C2R(V2) | 〇
C1R/C2R(V2) | 〇
・FR-switchingによりProteinL
への結合性を継承可能
・Ni-NTAカラムと同等以上の
回収率を示した。
ProteinL結合カラムの回収率
FR-Switching Techによって新たな機能を付与する

## Slide 38: FR Switching Techによる生産濃度の改善
発現量の多いscFvクローンのフレームにCDRを移植することで、scFvの生産濃度を向上できることが示された。
CDR由来クローンとFR由来クローンの発現量差
が2倍以上ある2クローンで比較
→Original scFv
（FR由来）
→Original scFv
（CDR由来)
Chart: Productivity of soluble scFv (mg/L)
| A1R/B1R(V2) | B1R | A1R
 | 28.15 | 22.6 | 6.7
Chart: Productivity of soluble scFv (mg/L)
| A1R/C2R(V2) | C2R | A1R
 | 30.6 | 36.2 | 6.7
FR
FR
CDR
CDR

## Slide 39: FR-switching Techによる
発現量の多いscFvクローンのフレームにCDRを移植することで、scFvの生産濃度を向上できることが示された。
CDR由来クローンとFR由来クローンの発現量差
が2倍以上ある３クローンで比較
Chart: Productivity of soluble scFv (mg/L)
| A1R/B1R(V2) | B1R | A1R
 | 28.15 | 22.6 | 6.7
Chart: Productivity of soluble scFv (mg/L)
| A1R/C2R(V2) | C2R | A1R
 | 30.6 | 36.2 | 6.7
FR
FR
CDR
CDR
Chart: Productivity of soluble scFv (mg/L)
| C1R/B1R(V2) | B1R | C1R
 | 10.5 | 22.6 | 51.5
FR
CDR
＞
＞
＜
→Original scFv
（FR由来）
→Original scFv
（CDR由来)
→ FR-switched
scFv

## Slide 40: Summary
・FR-switching technologyを確立し、 scFvおよびVHHのFrame領域とCDR領域の交換が可能となった。
・CDR領域の再定義によって、抗原結合活性を維持しつつCDR/Frameの変換が可能である。
・FR-switching technologyによって、Frame由来の特性を継承可能であることが明らかになった。
・Protein L結合性ウサギscFvの創製に成功した。
・Frame構造が、scFvの生産濃度に大きく影響していることが示唆された。

## Slide 41: タンパク質を固定化した新しい材料設計 （インタラクティブバイオ界面）
材料基板
タンパク質（バイオ分子）
生体分子の機能
反応を触媒する力
分子を認識する力
様々な材料
有機材料
無機材料
複合材料
新しいバイオ材料
医療材料
医療診断材料
バイオ電池
抗菌材料
固定化触媒
アフィニティ分離材
＋
エンジニアリングとしての課題
（製造コスト、安定性、パフォーマンス・・・）
固定化

## Slide 42: 材料親和性ペプチドを利用したタンパク質の固定化
材料親和性ペプチド：
固相表面の構造を認識し高親和的に付着するペプチド
特徴：
ペプチドの導入によってタンパク質を高密度に固定化できる。
ペプチドの導入によってタンパク質の配向性を制御できる。
ペプチドを介して固定化を行うことで高い生理活性を維持できる。
親和性ペプチド
プラスチック基板
目的タンパク質
PS-tag, PC-tag, PMMA-tag, SiN-tag, PDMS-tag ・・・

## Slide 43: 材料親和性ペプチドの単離技術を確立
一次スクリーニング（材料親和性タンパク質の単離・クローニング）
二次スクリーニング（材料親和性ペプチドの単離・評価）

## Slide 44: 材料親和性ペプチドの必要条件
・ 特定の材料表面に高い親和性で付着する。
・ 目的タンパク質に融合しても付着性が低下しない。
・ 目的タンパク質の発現・フォールディングに影響を及ぼさない。
・ 目的タンパク質の生理活性に影響を及ぼさない。
・ 目的タンパク質の溶解性・安定性に影響を及ぼさない。
目的タンパク質
材料親和性ペプチド
新しいタンパク質
改良
改良

## Slide 45: 本研究で開発した材料親和性ペプチド
PS-tag
PS19: RAFIASRRIKRP
PS23: AGLRLKKAAIHR
PS19-1: RAFIASRRIRRP
PS19-4: RAIARRIRR
PS19-6: RIIIRRIRR
KPS19R10： KRAFIASRRIRRP
材料親和性ペプチド
材料基板
機能性タンパク質
ペプチドタグを用いるタンパク質固定化の利点
直接かつ高密度に固定化できる
高い生理活性を維持できる.
配向を均一に制御できる.
PC-tag
PC-MLT8: WTPIMSTVMEIGYDNVESQR
PC-OMP6: NSNFFGLVDGLNFAVQYLGK
PMMA-tag
PM-OMP25:DVEGIGDVDLVNYFEVGATYTFNK
SiN-tag
ELN-V821: GGRHTPFFKGYRPQFYFRTTDVTGTIE
ELN-TP14: GYRPQFYFR
PDMS-tag
:
:
:

## Slide 46: ペプチドタグ融合グルタチオン S トランスフェラーゼ
GSTのアミノ酸配列
MSPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLIEGRGIPGNSS
PS-tag: RIIIRRIRR
PC-tag: NSNFFGLVDGLNFAVQYLGK
PMMA-tag: DVEGIGDVDLVNYFEVGATYTFNK
C-terminus
N-terminus

## Slide 47: PS-tag融合GSTの高密度配向固定
Quartz Crystal Microbalance (QCM)
PS-tagを導入することで迅速かつ高密度な固定化が可能。
タンパク質が付着すると振動数が減少する。
PS-tag融合酵素 vs phi-PS表面

## Slide 48: PC-tagおよびPMMA-tag融合GST
PMMA-tag融合GST vs PMMA表面
PC-tag融合GST vs PC表面
Quartz Crystal Microbalance (QCM)
PC-tag、PMMA-tagを導入することで迅速かつ高密度な固定化が可能。
タンパク質が付着すると振動数が減少する。

## Slide 49: 反射干渉分光（RIfS）センサー
光源
分光器
光源
分光器
相互作用による膜厚変化
センサーチップ
干渉
干渉
ボトム
波長(nm)
反射率(%)
膜厚変化により
ボトムがシフト
⊿λ
波長(nm)
反射率(%)
センサーチップ
ボトム波長のシフト量を吸着量とみなす

## Slide 50: RIfSセンサチップ上へのGSTの選択的固定化
Chart: 時間 （秒）
試料注入
20倍以上高密度な固定化に成功
GST-SiN-tag
(ELN-V821)
wt-GST
センサの大幅な高感度化に期待
本研究で開発されたSiN-tagはSiN基板に対して広い汎用性を有している。

## Slide 52: PS-tag融合単鎖抗体を用いる低コストかつ高感度な医療診断 （CEA (大腸がんマーカー)の検出）
scFv-PSをリガンドに用いることで10倍の高感度化に成功！

## Slide 53: PS-tag融合単鎖抗体を用いる低コストかつ高感度な医療診断 （TSH (甲状腺刺激ホルモン)の検出）
Chart: TSH concentration, ng/ml
| 1000 | 250 | 62.5 | 15.625 | 3.90625 | 0.9765625 | 0.244140625 | 0.01
scFv-PS (840) | 3.432 | 3.384 | 3.274 | 2.418 | 0.87 | 0.324 | 0.159 | 0.089
Whole Ab (840) | 1.394 | 0.685 | 0.494 | 0.263 | 0.029 | 0.017 | 0.011 | 0.016
scFv-PS (phi-PS plate), whole Ab (Maxisorp)
0

## Slide 54: scFv固定化PMMA plateによる抗原検出
Chart: Antigen, ng/ml
| 1000 | 200 | 40 | 8 | 1.6 | 0.32 | 6.4000000000000001E-2
scFv-D15 | 2.008 | 1.727 | 0.849 | 0.223 | 0.058 | 0.021 | 0.018
scFv-PM | 3.291 | 3.249 | 3.22 | 1.862 | 0.369 | 0.082 | 0.034
特注PMMA製プレート
PMMA-tagの導入によって単鎖抗体をPMMAプレート上に高密度・高活性に固定化できた。
（タグなし）

## Slide 55
Chart: antigen concn, ng/ml
| 1000 | 250 | 62.5 | 15.625 | 3.90625 | 0.9765625 | 0.244140625 | 0.01
VHH (45ug/ml) | 0.772 | 0.869 | 0.562 | 0.265 | 0.164 | 0.087 | 0.073 | 0.066
VHH-PMMA-tag (45 ug/ml) | 3.409 | 3.455 | 3.37 | 2.863 | 1.209 | 0.602 | 0.24 | 0.076
PMMA-tagの導入によってVHHをPMMA基板表面に固定化できた。
ラクダ由来VHH固定化PMMAプレートによるヒトhCGの検出
特注PMMA製プレート
（タグなし）

## Slide 56: oligo-D-tagの設計
PMMA-tagのリフォールディング促進効果を検証する。
PMMA-tag （DVEGIGDVDLVNYFEVGATYTFNK）
↓
D5-tag （DDDDD）
D10-tag （DDDDDDDDDD）
D15-tag （DDDDDDDDDDDDDDD）
D20-tag （DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD）
酸性アミノ酸の数 5
塩基性アミノ酸の数 1
PMMA-tagの代わりに上記のPoly-D-tagを導入し、scFvの見かけ上の等電点を下げ、リフォールディングへの影響を検討する。

## Slide 57
Chart: 回収率（%）
| scFv-His | scFv-PS-His | scFv-PM-His | scFv-SiN-His | scFv-D5-His | scFv-D10-His | scFv-D15-His | scFv-D20-His
 | 21.27 | 12.336 | 98.1917 | 18.489 | 100 | 97.3788 | 91.5683 | 81.0845
D-tag導入scFvのリフォールディング率
PMMA-tagを用いなくても、D-tagの導入によってscFvの回収率を向上できる。

## Slide 58
Anti-RNase A scFv
PS-tag
TRB site*
D15-tag
His-tag
-(AAA)-RIIIRRIRR-(IE)-GLVPRGSP-DDDDDDDDDDDDDDD-(IE)-HHHHHH
Anti-RNase A scFv
SiN-tag
TRB site*
D15-tag
His-tag
-(AAA)- GGRHTPFFKGYRPQFYFRTTDVTGTIE -(IE)-GLVPRGSP-DDDDDDDDDDDDDDD-(IE)-HHHHHH
1. scFv-PS-D15-His 発現ベクターの構築 （PS-tag：PCT/JP2009/000555）
2. scFv-SiN-D15-His 発現ベクターの構築 （SiN-tag：特願2012-028681）
scFv-PS-His：pI = 8.97
scFv-PS-D15-His： pI = 5.00
scFv-SiN-His: pI = 8.14
scFv-SiN-D15-His： pI = 4.83
PS-tag, SiN-tagと D15-tag (D15)を導入したscFvの設計
＊TRB site: トロンビン切断サイト
C末端のアミノ酸配列
C末端のアミノ酸配列

## Slide 59
PS-tagおよびSiN-tagの後方にD15-tagを導入することで90%以上の回収率が得られた。
Chart: 回収率（%）
| scFv-His | scFv-PM-His | scFv-D15-His | scFv-PS-His | scFv-PS-D15-His | scFv-SiN-His | scFv-SiN-D15-His
 | 21.27 | 98.1917 | 91.5683 | 12.336 | 96.1014 | 18.489 | 94.0358
透析リフォールディング後の回収率 (scFv conc: 500mg/ml, 50mM TAPS (pH 8.5))

## Slide 60: タグ付き低分子抗体の生産
PS-tag
PC-tag
PMMA-tag
SiN-tag
液相リフォールディング
scFv
VHH
Fab
ペプチドタグ
製造方法
低分子抗体
固相リフォールディング
PDMS-tag

## Slide 61
Chart: CRP, ng/ml
| 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1
scFv-D10 | 0.753 | 0.409 | 0.561 | 0.55 | 0.375 | 0.196 | 0.074 | 0.019
scFv-PSD15 | 2.737 | 2.369 | 1.857 | 1.219 | 0.781 | 0.506 | 0.274 | 0.049
液相リフォールディングで調製したscFv-PSD15のパフォーマンス
scFv-PSD15は、PS基板上において配向よく固定化できている。

## Slide 62: まとめ
PMMA-tagおよびoligo-D-tagの導入によって単鎖抗体のリフォールディングを効率的に実施可能である。
PS-tagやSiN-tag等, 塩基性アミノ酸の多い材料親和性ペプチドとoligo-D-tagを連結することで付着性を保持したまま効率的にリフォールディング可能である。
本法は、scFvのみならず、VHHやFabのリフォールディングにおいても有効である。